技术参数

一、窗帘（含辅料、轨道）技术规格指标

遮光窗帘布，永久性阻燃面料，遮光率≥95%。

1、材质100%阻燃聚酯纤维，布幅2.8m，多种颜色可供选择；

2、克重≥300g/㎡；

3、安全标准依据GB18401《纺织品安全技术规范》，甲醛含量≤75mg/kg；

4、经过预缩水处理，不起皱不褪色，耐水洗牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级；

5、阻燃指标符合GB20286-2006《阻燃织物》B1级（耐水洗12次）；

6、抗菌性能符合GB/T20944.3-2008检验标准，抑菌率≥95%；

7、制作方法：按1：2比例打褶；辅料：8cm标准有纺布带，不锈钢S钩。

轨道参数：

1、材质：6063-T5原生铝合金+纳米消音层；

2、壁厚：1.2mm±5%；

3、吊轮（不要滑块）采用POM工程塑料，不锈钢吊环，单个吊轮承重5KG以上；

4、轨道表面象牙白电泳处理，漆面均匀，光亮顺滑。

二、医用隔帘（含辅料、轨道）技术规格指标

高精密医用帘，永久性阻燃面料。

1、材质100%阻燃聚酯纤维，布幅2.8m，多种颜色可供选择；

2、克重≥280g/㎡。

3、安全标准依据GB18401《纺织品安全技术规范》，甲醛含量≤300mg/kg；

4、耐皂洗色牢度≥4级；

5、阻燃指标符合GB20286-2006《阻燃织物》B1级（耐水洗12次）；

6、抗菌性能符合GB/T20944.3-2008检验标准，抑菌率≥95%。

7、制作方法：按1：2比例打褶；辅料：8cm标准有纺布带，不锈钢S钩。

8、滑轮和立面圆柱为原生透明塑料，主体为不锈钢材质。侧面塑料立柱可以随意转动，中心柱为上下相连不锈钢圆柱，保证在通过轨道接头位置可以轻松通过。不锈钢吊环和主体之间可以360度旋转，保证在轨道拐角处顺利通过。